MỤC 05500 – SỬA CHỮA MẶT ĐƯỜNG MỀM

1.	MIÊU TẢ	1

2.	CÁC HƯ HỎNG THƯỜNG GẶP ĐỐI VỚI MẶT ĐƯỜNG NHỰA	1

3.	SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MẶT ĐƯỜNG NHỰA CŨ	1

4.	SỬA CHỮA MẶT ĐƯỜNG CŨ TRƯỚC KHI RẢI KẾT CẤU TĂNG CƯỜNG	4

5.	AN TOÀN LAO ĐỘNG DUY TU BẢO DƯỠNG MẶT ĐƯỜNG MỀM	5

6.	ĐO ĐẠC VÀ THANH TOÁN	6

Mục 05500 – Sửa chữa mặt đường mềm

# MIÊU TẢ

Chỉ dẫn kỹ thuật này đưa ra những yêu cầu và quy trình sử dụng cho sửa chữa mặt đường mềm (bê tông nhựa, láng nhựa, đá dăm thấm nhập nhựa, đá dăm nước, cấp phối thiên nhiên, sỏi ong và đất gia cố gạch đá) trước khi rải phủ tăng cường bằng BTN hoặc láng nhựa.

Chỉ dẫn kỹ thuật này còn đưa ra những yêu cầu và quá trình sửa chữa nhỏ thuộc công tác bảo dưỡng thường xuyên mặt đường mềm.

# CÁC HƯ HỎNG THƯỜNG GẶP ĐỐI VỚI MẶT ĐƯỜNG NHỰA

Các hư hỏng thường gặp gồm 10 dạng như sau:

- "Cóc gặm";

- Vết nứt lớn;

- Nứt lưới;

- Bong bật: bong bật thường gặp ở lớp láng nhựa, có thể là bong bật cục bộ, bong bật đá trên diện rộng hay bong tróc từng mảng bao gồm:

  - Bong đá cục bộ;

  - Bong bật đá trên diện rộng, diện tích > 5% diện tích mặt đường.

- Bong tróc từng mảng;

- "Ổ gà" :

  - Ổ gà nông, chiều sâu < 5 cm;

  - Ổ gà sâu, chiều sâu > 5 cm.

- Lún vệt bánh xe;

- Lún;

- Chảy nhựa trên mặt đường;

- "Cao su mặt đường".

# SỬA CHỮA BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MẶT ĐƯỜNG NHỰA CŨ

## Sửa khe nứt mặt đường:

Sửa chữa mặt đường nhựa bị nứt lưới, nứt chân chim được thực hiện bằng phương pháp láng nhựa nóng hoặc láng nhũ tương nhựa đường a xít hoặc vật liệu dính kết được chấp thuận. Trình tự thực hiện theo tiêu chuẩn thi công mặt đường láng nhựa nóng TCVN 8863:2011 hoặc láng nhũ tương nhựa đường a xít TCVN 9505:2012 tương ứng.

## Vá ổ gà mặt đường BTN, láng nhựa

Vá ổ gà, vá các vết vỡ mép mặt đường: Có thể dùng đá dăm láng nhựa nóng (sửa chữa mặt đường láng nhựa), hỗn hợp đá trộn nhựa pha dầu (đá đen), hỗn hợp BTN nguội hoặc hỗn hợp BTN nóng tùy thuộc vào vật liệu mặt đường cũ.

a) Vá ổ gà, vá các vết vỡ mép mặt đường có chiều sâu ≤ 8 cm trên mặt đường BTN sử dụng hỗn hợp đá trộn nhựa pha dầu hoặc BTN nguội theo trình tự sau:

- Dùng máy cắt bê tông cắt cho vuông thành sắc cạnh và đào sâu tới đáy chỗ hư hỏng;

- Lấy hết vật liệu rời rạc trong khu vực vừa cắt, quét, chải sạch bụi đảm bảo chỗ vá sạch, khô;

- Tưới nhựa dính bám (lượng nhựa từ 0,5÷0,8 kg/m2) lên chỗ vá sửa, lưu ý tưới cả dưới đáy và xung quanh thành chỗ vá. Trường hợp sử dụng nhựa lỏng (TCVN 8818-1:2011) hay nhũ tương (TCVN 8817-1:2011), chờ nhựa dính bám phân tách xong;

- Rải hỗn hợp BTNN hay hỗn hợp nguội sử dụng nhựa pha dầu, nhũ tương hay một loại hỗn hợp nguội được chấp thuận, san phẳng kín chỗ hỏng. Chiều dày lớp rải phụ thuộc vào chiều sâu hố đào và theo hệ số lèn ép 1,3;

- Đầm lèn phần vật liệu rải bằng thiết bị thích hợp đạt độ chặt quy định.

b) Vá ổ gà, vá các vết vỡ mép mặt đường chiều sâu ≤ 8 cm trên mặt đường đá dăm láng nhựa hoặc thấm nhập nhựa sử dụng hỗn hợp đá trộn nhựa pha dầu hoặc BTNN, trình tự thực hiện như sau:

- Dùng cuốc chim, xà beng sửa cho vuông thành sắc cạnh và đào sâu tới đáy vị trí hư hỏng;

- Lấy hết vật liệu rời rạc trong khu vực vừa cuốc, vệ sinh đảm bảo hố đào sạch và khô;

- Rải hỗn hợp đá trộn nhựa pha dầu hoặc BTNN và san phẳng, chiều dày san rải phụ thuộc vào chiều sâu hố đào và theo hệ số lèn ép 1,3;

- Rắc đá mạt có kích cỡ 2÷5 mm hoặc cát sạn, cát vàng phủ đều kín lớp hỗn hợp đá nhựa để chống dính, lượng đá 4÷5 lít/m2;

- Đầm nén hỗn hợp rải bằng thiết bị thích hợp.

c) Vá ổ gà, vá các vết vỡ mép mặt đường với chiều sâu ổ gà, vết vỡ > 8 cm trên mặt đường đá dăm láng nhựa hoặc thấm nhập nhựa, trình tự thực hiện như sau:

- Dùng cuốc chim, xà beng cuốc sửa cho vuông thành sắc cạnh và đào sâu tới đáy vị trí hư hỏng;

- Quét sạch các vật liệu rời rạc và bụi trong phạm vi chỗ hỏng đảm bảo sạch, khô;

- Rải đá 40/60 hoặc đá 20/40, san phẳng và căn cứ hệ số lèn ép 1,3 để khi đầm chặt lớp đá dăm thì mặt lớp đá thấp hơn mặt đường cũ khoảng 3 cm;

- Rải hỗn hợp đá trộn nhựa pha dầu hoặc BTNN và san phẳng, chiều dày san rải phụ thuộc vào chiều sâu còn lại của hố và theo hệ số lèn ép 1,3;

- Rắc đá mạt kích cỡ 2÷5 mm hoặc cát sạn, cát vàng phủ đều kín lớp hỗn hợp đá nhựa để chống dính, lượng đá 4÷5 lít/m2;

- Đầm bằng thiết bị thích hợp để đạt độ chặt.

## Vá ổ gà mặt đường đá dăm, đường cấp phối

Ổ gà trên được vá bằng vật liệu với kích cỡ thích hợp tùy thuộc chiều sâu ổ gà. Trình tự tiến hành:

- Dùng cuốc chim, xà beng cuốc sửa ổ gà vuông thành sắc cạnh đến hết chiều sâu hư hỏng và không nhỏ hơn 10cm;

- Quét sạch các vật liệu rời rạc và bụi ở phạm vi chỗ hỏng đảm bảo sạch, khô;

- Rải và lu lèn theo trình tự thi công mặt đường đá dăm nước TCVN 9504:2012. Thiết bị đầm nén được lựa chọn phù hợp với diện thi công và đảm bảo độ chặt yêu cầu.

## Xử lý lún vệt xe, lún cục bộ, chảy nhựa mặt đường BTN

Các vết lún, chảy nhựa mặt đường BTN được sửa chữa tuỳ thuộc chiều sâu vết lún.

- Cào bóc mặt đường hết chiều sâu lớp BTN hư hỏng theo chỉ dẫn ở mục 05310 ở Chỉ dẫn kỹ thuật này;

- Hoàn trả kết cấu mặt đường bằng BTN rải nóng theo chỉ dẫn ở mục 05300 ở Chỉ dẫn kỹ thuật này.

## Xử lý lún lõm cục bộ mặt đường láng nhựa hoặc thấm nhập nhựa

Các vết lún lõm cục bộ trên mặt đường đá dăm láng nhựa hay thấm nhập nhựa được sửa chữa tùy thuộc vào chiều sâu của vết lún.

+ Trường hợp chiều sâu lún lõm ≤ 8 cm: Xử lý tương tự như trường hợp vá ổ gà, vá vỡ mép mặt đường bằng hỗn hợp đá trộn nhựa pha dầu hoặc BTNN hoặc vá ổ gà bằng đá dăm thấp nhập nhựa nóng;

+ Trường hợp chiều sâu lún lõm > 8 cm: Xử lý bằng đá dăm tiêu chuẩn láng nhựa 3 lớp dưới hình thức nhựa nóng, lượng nhựa 4,5 kg/m2. Trình tự thực hiện theo TCVN 8863:2011. Thiết bị đầm nén được lựa chọn sử dụng thích hợp với diện thi công và đảm bảo độ chặt yêu cầu.

+ Các vết lún lõm cục bộ trên mặt đường bê tông nhựa được sửa chữa bằng hỗn hợp đá trộn nhựa pha dầu hoặc BTNN.

## Sửa chữa mặt đường nhựa bị bong tróc (mặt đường thấm nhập nhựa, láng nhựa)

Mặt đường nhựa bị bong tróc nếu không thiết kế rải phủ kết cấu tăng cường, được xử lý bằng cách láng nhựa hai lớp dưới hình thức nhựa nóng theo TCVN 8863:2011.

Sau khi thi công xong cần bố trí người theo dõi hướng dẫn cho xe chạy hạn chế tốc độ vào khoảng 20km/h, điều chỉnh cho xe chạy đều trên mặt đường trong vòng 15 ngày và để quét các viên đá rời rạc bị bắn ra ngoài lề khi xe chạy, sửa các chỗ lồi lõm cục bộ, những chỗ thừa nhựa thiếu đá hoặc ngược lại.

## Xử lý mặt đường bị cao su, sình lún cục bộ mặt đường nhựa

- Đào bỏ phần mặt, móng và nền đường sình lún đến hết phạm vi hư hỏng;

- Đắp nền bằng vật liệu chọn lọc, đầm chặt đất nền đảm bảo K ≥ 0,98;

+ Nếu đoạn nền ở khu vực khô ráo và xử lý vào mùa khô, có thể đắp hoàn trả nền đường bị sình lún bằng loại đất nền đường cũ, đầm nén đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. Đắp thành từng lớp, chiều dày ≤ 20 cm, đầm đạt độ chặt K ≥ 0,98.

+ Nếu đoạn nền nằm trong khu vực ẩm ướt hoặc xử lý vào mùa mưa thì vật liệu đắp trả nền đường nên dùng cát, tốt nhất là cát hạt thô.

Tùy thuộc kết cấu áo đường cũ, lưu lượng và tải trọng xe, điều kiện thủy nhiệt của nền đường để quyết định kết cấu phần thay thế.

- Lớp móng dưới của mặt đường có thể dùng đá thải (với hàm lượng đất dính < 6%) chia thành từng lớp dày ≤ 20 cm đầm chặt;

- Hoàn trả lớp móng trên và lớp mặt đường như kết cấu của mặt đường cũ.

- Thi công từng lớp móng và mặt đường theo quy trình tương ứng với mỗi lớp.

## Xử lý cao su, sình lún cục bộ mặt đường đá dăm, mặt đường cấp phối

Đào bỏ phần nền mặt đường bị sình lún đến hết phạm vi hư hỏng;

- Đắp bù bằng vật liệu chọn lọc và đầm chặt, đảm bảo K ≥ 0,95. Có thể sử dụng phần đất nền đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc cát, xỉ lò vôi, gạch vỡ ... chia thành từng lớp dày ≤ 20 cm, đầm lèn chặt K ≥ 0,95;

- Rải lớp mặt cấp phối hoặc đá dăm nước, chiều dày từ 10÷20 cm đầm lèn chặt K ≥ 0,95 đầm bảo mui luyện mặt đường.

# SỬA CHỮA MẶT ĐƯỜNG CŨ TRƯỚC KHI RẢI KẾT CẤU TĂNG CƯỜNG

## Sửa khe nứt mặt đường:

Tùy thuộc chiều rộng của vết nứt mặt đường và giải pháp cải tạo mặt đường, có thể thực hiện các hoạt động sửa khe nứt như sau:

Trường hợp khe nứt nhỏ (chiều rộng < 6mm)

- Không thực hiện trám sửa khe nứt trong mọi trường hợp bao gồm: rải phủ bê tông nhựa, đá dăm/ CPDD láng nhựa.

Trường hợp khe nứt vừa (chiều rộng > 6mm) trên mặt đường láng nhựa

- Thực hiện trám sửa khe nứt trong Trường hợp rải phủ bê tông nhựa theo trình tự sau:

+ Nạo vét sạch vật liệu rời trong khe nứt

+ Trám bằng vật liệu thích hợp: nhựa đường nóng, hỗn hợp nhũ tương + cát + xi măng + bột khoáng

- Không thực hiện trám sửa khe nứt trong trường hợp rải đá dăm/ CPDD láng nhựa.

Trình tự tiến hành:

- Đục mở rộng vết nứt tạo thành dạng hình nêm;

- Nạo vét sạch vật liệu rời;

- Hoàn trả mặt đường:

  - Tưới nhựa đường lỏng, nhũ tương hoặc nhựa đặc đã đun nóng chảy vào khe nứt;

  - Nếu rải phủ mặt đường bằng BTN, BTN hoàn trả khe nứt được thi công cùng kết cấu mặt tăng cường.

  - Nếu kết cấu rải tăng cường bao gồm cấp phối đá dăm và BTN, chét chặt hỗn hợp BTN hạt nhỏ vào khe nứt hoàn trả mặt đường cũ trước khi thi công kết cấu tăng cường.

Trường hợp khe nứt vừa (chiều rộng > 6mm) trên mặt đường BTN

Cào bóc mặt đường hết chiều sâu lớp BTN hư hỏng theo chỉ dẫn ở mục 05310; Hoàn trả kết cấu mặt đường bằng BTN rải nóng theo chỉ dẫn ở mục 05300 ở Chỉ dẫn kỹ thuật này.

## Vá ổ gà mặt đường BTN, láng nhựa

Vá ổ gà, vá các vết vỡ mép mặt đường: Có thể dùng đá dăm láng nhựa nóng (sửa chữa mặt đường láng nhựa), hỗn hợp đá trộn nhựa pha dầu (đá đen), hỗn hợp BTN nguội hoặc hỗn hợp BTN nóng tùy thuộc vào vật liệu mặt đường cũ và kết cấu rải tăng cường.

Công tác này thực hiện tương tự mục 3.2, 3.3 nêu trên, lớp trên cùng của kết cấu hoàn trả có thể thay đổi phù hợp với kết cấu rải tăng cường.

## Vá ổ gà mặt đường đá dăm, đường cấp phối

Ổ gà trên được vá bằng vật liệu với kích cỡ thích hợp tùy thuộc chiều sâu ổ gà. Trình tự tiến hành:

- Dùng cuốc chim, xà beng cuốc sửa ổ gà vuông thành sắc cạnh đến hết chiều sâu hư hỏng và không nhỏ hơn 10cm;

- Quét sạch các vật liệu rời rạc và bụi ở phạm vi chỗ hỏng đảm bảo sạch, khô;

- Rải và lu lèn theo trình tự thi công mặt đường đá dăm nước TCVN 9504:2012. Thiết bị đầm nén được lựa chọn phù hợp với diện thi công và đảm bảo độ chặt yêu cầu.

## Xử lý lún vệt xe, lún cục bộ, chảy nhựa mặt đường BTN

Tiến hành như đã nêu ở mục 3.4.

## Xử lý lún lõm cục bộ mặt đường láng nhựa hoặc thấm nhập nhựa

Trường hợp mặt đường có thiết kế rải phủ kết cấu đá dăm láng nhựa trên mặt đường cũ, các vệt lún lõm được bù vênh trong quá trình thi công lớp kết cấu tăng cường.

## Sửa chữa mặt đường nhựa bị bong tróc (mặt đường thấm nhập nhựa, láng nhựa)

Không cần xử lý mặt đường nhựa bị bong tróc nếu có thiết kế rải phủ. Nếu mặt đường bong tróc kèm theo nứt, xử lý như mục 4.1.

## Xử lý mặt đường bị cao su, sình lún cục bộ mặt đường nhựa

Công tác này thực hiện tương tự mục 3.7 nêu trên, lớp trên cùng của kết cấu hoàn trả có thể thay đổi phù hợp với kết cấu rải tăng cường.

## Xử lý cao su, sình lún cục bộ mặt đường đá dăm, mặt đường cấp phối

Tiến hành như đã nêu ở mục 3.8.

# AN TOÀN LAO ĐỘNG DUY TU BẢO DƯỠNG MẶT ĐƯỜNG MỀM

- Trong sửa chữa thường xuyên đường bộ như vá ổ gà, xử lý lún, sình lầy, quét đường... làm việc trên mặt đường bộ phải đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời phải đảm bảo an toàn lao động đối với người lao động làm việc trên quãng đường đó;

- Khi làm việc phải sử dụng đến choòng búa, cuốc chim, phải tuân thủ quy định của việc sử dụng choòng búa;

- Khi làm việc trên ta luy cao phải mang dây an toàn, làm việc phía chân ta luy phải quan sát hiện tượng đất sụt lở hoặc đất, đá rơi tự do gây tai nạn khi làm việc.

Công nhân khi nấu nhựa đường phải đảm bảo các yêu cầu sau

- Trước khi đổ nhựa đường vào thùng, nồi nấu phải kiểm tra nồi, thùng; tuyệt đối không còn dính nước và đảm bảo thao tác được thuận tiện;

- Quá trình điều chế, nấu không để xẩy ra nguy hiểm do nước rơi vào thùng nấu;

- Khi nấu phải chú ý không để dung dịch nóng chảy bắn vào người.

Công nhân vận chuyển nhựa nóng phải bảo đảm các yêu cầu sau

- Khi đổ thêm bitum, matít, nhựa vào thùng nấu phải chú ý không để các giọt bitum nhựa nóng chảy bắn vào người;

- Dụng cụ chứa nhựa nóng chảy, khi vận chuyển nhựa nóng đi xa phải chứa vào thùng đựng có nắp đậy kín;

- Tuyệt đối cấm việc đổ nước vào thùng chứa nhựa nóng chảy;

- Khi tưới nhựa phải đi giật lùi ngược hướng gió thổi. Công nhân phải được trang bị đầy đủ các trang bị phòng hộ, ủng cao su, găng tay, khẩu trang, người không có nhiệm vụ không được vào khu vực đang làm;

- Phải dùng gáo có cán dài để múc nhựa, bitum nóng chảy đổ vào thùng tưới. Trước khi tưới nhựa phải kiểm tra kỹ gáo, cán gáo, quai thùng ô doa để khi tưới nhựa an toàn;

- Bốc đá hộc lên ôtô bằng thủ công phải bốc từ trên xuống dưới và đứng về một phía. Cấm đứng hai bên thành xe để ném đá vào thùng xe, cấm chống ben xe bằng đoạn gỗ hoặc chèn đá rồi đứng dưới bán kính quay của ben để vứt đá vào thùng xe. Bốc xếp đá hộc lên xe cải tiến không được xếp cao hơn thành xe, khi vận chuyển phải luôn luôn đề phòng đá rơi lăn vào chân;

- Chế biến đá: trước khi đập đá phải kiểm tra cán búa, chỗ đứng phải vững chắc. Khi đập đá hộc cần mang găng tay, trước khi đập phải gạt sạch đá vụn trên mặt hòn đá định đập. Khi đập đá hộc phải đứng thành hàng ngang và cách nhau ít nhất 5m. Đập đá dăm cũng phải đứng hoặc ngồi thành hàng ngang cách nhau ít nhất 1,5m; cấm ngồi hoặc đứng đối diện.

Phòng hộ cá nhân trong khi làm việc

Trong khi làm việc, người công nhân phải mặc quần áo phòng hộ lao động đúng qui định, đi giày ủng, găng tay, mũ nón, kính, áo phản quang v.v... trang bị phòng hộ cá nhân cho phù hợp với công việc làm.

# ĐO ĐẠC VÀ THANH TOÁN

## Đo đạc

Xử lý hư hỏng mặt đường mềm được đo bằng m2 của diện tích đường sửa chữa, bao gồm các lớp vật liệu trong bản vẽ.

Việc tiến hành sắp xếp và đầm nén vật liệu asphalt, móng trên cấp phối và móng dưới cấp phối [nếu có] sẽ được đo bằng m3 của nơi rải vật liệu đã được đầm nén tại khu vực vá như đã thống nhất.

Bất cứ công việc nào khác cần thiết cho công việc vá thì sẽ được đo đạc theo các hạng mục đo đạc được mô tả bên trên.

## Thanh toán

Phần thanh toán sẽ dựa trên cơ sở đo đạc được chỉ dẫn và áp dụng trong tỷ lệ đơn giá được ghi trong Bản khối lượng có ghi giá. Thanh toán bao gồm tất cả nhân công, vật liệu và các phần phụ cần thiết khác để hoàn thiện công việc theo yêu cầu của Chỉ dẫn kỹ thuật này và được Giám đốc dự án của Giám đốc điều hành công trình thông qua, bao gồm tất cả các miếng cắt, mặt đường bê tông atphan, vật liệu lớp nhựa thấm và dính bám cũng như việc đào lấp và vận chuyển tất cả vật liệu thừa.

| Hạng mục thanh toán | Mô tả | Đơn vị |
| --- | --- | --- |
| 05500-1 05500-2 05500-3 05700-4 05700-5 05700-6 05700-7 | Láng nhựa mặt đường rạn chân chim (một lớp) Láng nhựa mặt đường rạn nứt, bong tróc (hai lớp) Sửa chữa khe nứt đơn mặt đường BTN Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ, lún trồi mặt đường bằng BTN Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ, lún trồi mặt đường bằng BTN nguội Vá ổ gà, cóc gặm, lún cục bộ, lún trồi mặt đường bằng đá dăm đen Xử lý cao su, sình lún | m2 m2 m m2 m2 m2 m2 |