MỤC 05650 – SỬA CHỮA MẶT ĐƯỜNG BTXM

1.	MIÊU TẢ	1

2.	CÁC DẠNG HƯ HỎNG CHÍNH VÀ CÁC NGUYÊN NHÂN	1

3.	SỬA CHỮA NHỎ THUỘC HẠNG MỤC BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MẶT ĐƯỜNG	4

4.	SỬA CHỮA MẶT ĐƯỜNG BTXM HƯ HỎNG TRƯỚC KHI RẢI TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG	9

5.	AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI SỬA CHỮA MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG	11

6.	ĐO ĐẠC VÀ THANH TOÁN	11

Mục 05650 – Sửa chữa mặt đường BTXM

# MIÊU TẢ

Mục Chỉ dẫn kỹ thuật này đưa ra những yêu cầu và quy trình sử dụng cho sửa chữa mặt đường Bê tông xi măng (BTXM) đã hư hỏng nặng trước khi rải phủ tăng cường bằng bê tông atphan hoặc láng nhựa hay đổ lại tấm BTXM mặt đường.

Chỉ dẫn kỹ thuật này còn đưa ra những yêu cầu và quá trình sửa chữa nhỏ thuộc công tác bảo dưỡng thường xuyên mặt đường BTXM.

# CÁC DẠNG HƯ HỎNG CHÍNH VÀ CÁC NGUYÊN NHÂN

Mặt đường BTXM bị hư hỏng nhiều là do một số nguyên nhân như: điều kiện thời tiết, xe vượt tải, đưa đường sớm vào sử dụng khi BTXM chưa đủ cường độ, trát vữa bằng thủ công hoặc sửa chữa khi bê tông đã đông cứng. Ngoài ra một nguyên nhân quan trọng nữa là chất lượng thi công kém, sử dụng vật liệu chưa đúng quy cách, không đúng chủng loại...

Các dạng hư hỏng chính bao gồm

- Gãy góc;

- Nứt dọc, ngang, chéo;

- Tấm bị vỡ hoặc nứt lưới;

- Tấm bị hổng đáy, bập bênh, phụt bùn khe mối nối;

- Thanh truyền lực mất tác dụng;

- Nứt do trương nở;

- Nứt mẻ góc tấm;

- Sứt mép khe nối;

- Cập kênh;

- Đường nứt cũ và bê tông mục nát;

- Bóc mặt nứt mai rùa;

- Hang hốc;

- Vá lấp lỗ khoan, hố đào;

- Nứt do co rút;

- Lộ đầu đá;

- Tấm bê tông bị trượt hướng ngang, khe dọc mở rộng quá cỡ;

- Hỏng matít chèn khe.

Mô tả chi tiết một số hư hỏng và nguyên nhân gây hư hỏng chính dễ thấy trong mặt đường BTXM

Tấm bị gẫy góc

Mô tả: tấm bị gãy làm 2 mảnh, chỗ giao nhau của vết nứt với mép tấm ở trong 1/4 của tấm với góc ta đang xét.

Nguyên nhân: điều kiện nền móng của tấm xấu, xe vượt tải, thanh truyền lực kém tác dụng.

Vết nứt dọc, ngang, chéo

Mô tả: các vết nứt dọc, ngang, chéo làm tấm vỡ làm 2, 3 mảnh thậm chí nhiều mảnh.

Nguyên nhân:

- Sức chịu tải không đủ;

- Các điều kiện nền móng của tấm bị hư hỏng (đất nền bị lún, yếu..);

- Thi công khe nối quá muộn;

- Việc khoan cắt mặt đường không đúng cách;

- Kích thước tấm quá lớn so với chiều dày của nó tạo ứng suất nhiệt lớn.

Các vết nứt dọc, chéo

Vết nứt phức hợp

Mô tả: vết nứt phức hợp có thể xuất hiện tại các vị trí cá biệt như tại xung quanh tấm đan, vị trí cắt vá sửa chữa.

Nguyên nhân: cấu tạo tấm đơn giản, không cốt thép;

Tấm bản chịu ứng suất cục bộ tại góc các vị trí bị khoan cắt như hố đào, tấm đan.

Vết nứt phức hợp

Nứt mẻ  tấm (mép, cạnh, góc tấm)

Mô tả: mảnh vỡ ở mép tấm, ở góc hay giữa các khe nối, độ sâu không hết chiều dày tấm.

Nguyên nhân:

- Do ứng suất quá lớn tại khe nối;

- Lỗi của công nhân làm mối nối ướt hoặc cắt mối nối quá sớm;

- Có vật rắn trong khe nối;

- Bê tông yếu khu vực gần khe, mép do thi công;

- Sử dụng các loại gỗ chưa xử lý, vì khi đó nó sẽ hút nước từ bê tông và gây ra ứng suất ở lân cận mối nối dễ hình thành vết nứt;

- Do thi công khe, dỡ ván khuôn thiếu cẩn trọng, dễ sinh khe nối bị nghiêng lệch, nứt mẻ.

Rãnh cắt

Vết nứt cong

Nứt do cắt mối nối chậm

Tấm phụt bùn khe mối nối

Mô tả: các hạt mịn chui lên mặt đường qua các khe hoặc vết nứt.

Nguyên nhân:

- Nền móng yếu (lún sụt, xói mòn) khi có nước, dưới tác dụng của tải trọng  các tấm bị bập bênh, nước bên dưới chịu áp lực có xu hướng bị đẩy lên, phùi lên mang theo các hạt mịn qua khe hoặc vết nứt;

- Khả năng truyền lực các tấm không tốt, vật liệu chèn khe kém.

Bậc cấp

Mô tả: chênh lệch cao trình giữa hai tấm kế tiếp, ở hai mép của vết nứt, tạo thành bậc cấp.

Nguyên nhân:

- Phụt bùn;

- Đất nền bị lún, mất thành phần hạt mịn, do đất trương nở;

- Cấu kết không đều của vật liệu dưới móng;

- Mất khả năng truyền lực giữa các tấm;

- Với mặt đường không bố trí thanh truyền lực, khi một chiếc xe chạy gần cuối tấm mặt đường bị võng xuống khi bánh xe rời khỏi vị trí đó thì nó lại nhanh chóng cong về phía trên tạo ra một vùng áp lực thấp giữa tấm bản và lớp móng dưới khiến cho vật liệu nằm dưới tấm bản bị dịch chuyển.

Sau nhiều lần xe qua lại một khối lượng đáng kể vật liệu bị chuyển dịch qua mối nối tạo thành bậc.

Nứt do co rút, rạn chân chim

Mô tả: vết nứt nhỏ hình thành mạng lưới.

Nguyên nhân:

- Lỗi do thi công, bị phân tầng, nước trên bề mặt nhiều;

- Bảo dưỡng không kịp thời.

Hư hỏng do bịt mối nối (khe nối)

Mô tả: Matít nhựa bị bong bật, bị phùi khi trời nắng, co mạnh ở nhiệt độ thấp, bong tróc từng đoạn ngắn, chống thấm  không đảm bảo.

Nguyên nhân:

- Chất lượng matít nhựa không đảm bảo;

- Vệ sinh khe không sạch;

- Thi công lấp khe thiếu cẩn thận;

- Sự dính bám của matít nhựa với bê tông kém.

# SỬA CHỮA NHỎ THUỘC HẠNG MỤC BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN MẶT ĐƯỜNG

## CẮT VÁ SỬA CHỮA CỤC BỘ

Nhận dạng

- Những hư hỏng cục bộ diện tích 0,2-1m2;

- Miếng vỡ góc nhỏ, gây hiện tượng cập kênh tại miếng vỡ.

Biện pháp sửa chữa

- Đánh dấu phạm vi hư hỏng;

- Cắt bê tông quanh vùng bị vỡ để được hình chữ nhật bao kín phạm vi bị hỏng rộng về mỗi bên ít nhất 25 cm;

- Cạy bỏ phần vừa cắt;

- Làm sạch, phẳng diện tích vừa đào bỏ;

V

u

ng

ro

ng

Đường cắt

Vùng bị vỡ

- Chuẩn bị bê tông vừa đủ đổ vào phần cần sửa chữa và đầm nén, tốt nhất dùng đầm dùi hoặc đầm bàn;

- Gạt bỏ và làm sạch phần vữa bê tông bị tràn ra ngoài;

- Tiến hành bảo dưỡng các vị trí đã cắt vá sửa chữa và sửa chữa lại theo đúng yêu cầu về kỹ thuật và thời gian của quy định bảo dưỡng mặt đường BTXM sau khi thi công.

## SỬA CHỮA KHE NỐI

Cách nhận dạng: Khe nối (khe ngang, khe dọc) bị vỡ không đều, chỗ to, chỗ nhỏ.

Rãnh nối

Khe nứt đáy

Vỡ sâu do khe nứt đáy bị lệch

Vỡ do khuôn rãnh bị lệch

Vỡ mối nối do khuôn rãnh

Góc lệch

Vết vỡ

Ứng suất do

gỗ dãn nở

Vết vỡ

Rãnh cắt

Vết nứt cong

Nứt do cắt mối nối chậm

Các nguyên nhân chính:

- Làm khe muộn khi bê tông đang đông cứng;

- Thanh gỗ làm khe co giả không đúng quy cách;

- Các vật liệu cứng chèn vào khe nối, ứng suất nhiệt phát sinh làm hỏng cục bộ trên chiều dài khe nối.

Đánh giá tình trạng hư hỏng: bằng cách đo chiều dài (m) các vết vỡ so với chiều dài mối nối. Cụ thể là:

- Dạng nhẹ: tổng chiều dài đường nứt vỡ < 20% chiều dài khe nối đang xem xét;

- Dạng vừa: tổng chiều dài nứt vỡ < 20% đến 50% chiều dài khe nối đang xem xét;

- Dạng nặng: các chỗ vỡ cóc gặm > 50% chiều dài khe nối, gây xóc nhẹ khi phương tiện chạy qua.

Biện pháp sửa chữa:

- Dạng nhẹ và dạng vừa chỉ cần cạy bỏ matít cũ, chèn matít mới vào khe nối;

- Dạng nặng có thể áp dụng biện pháp như sau:

  - Cắt thẳng mở rộng mối nối, áp dụng cho cả mối nối ngang và dọc;

  - Đổ bê tông mối nối  bù vào phần mới cắt bỏ;

  - Làm lại khe nối.

Ve

t

c

a

t

m

ơ

i

K

h

e n

ối

ho

àn

chỉ

n

h

Cắt thẳng mở rộng mối nối

## CHỐNG TRÔI TẤM

Cách nhận dạng: mối nối dọc cứ rộng dần do một hoặc cả hai vệt tấm bị trượt ngang.

Các nguyên nhân chính:

- Nền móng không đồng đều;

- Độ dốc ngang lớn;

- Thường gặp khi nền móng cũ tương đối cứng, phần móng cạp thêm độ chặt kém nền móng cũ.

Đánh giá tình trạng hư hỏng: thường độ rộng của khe nối mở rộng dần, với đường có hai vệt bê tông, khe nối quá 3 cm gây khó khăn nguy hiểm cho các phương tiện thô sơ chạy trên đường.

Biện pháp sửa chữa:

- Làm sạch khe nối dọc;

- Đổ BTXM trực tiếp bù vào phần khe nối đã bị mở rộng;

- Chống trôi tấm bằng cách đổ bê tông kiểu gờ chặn hai bên mép mặt đường.

Tấm BTXM cũ

Bê tông gờ chắn

2

0-30

cm

30-40

cm

## SỬA CHỮA TẤM CẬP KÊNH, PHỤT BÙN

Cách nhận dạng: các tấm không bằng phẳng, mỗi khi xe đi qua có hiện tượng cập kênh, nước bùn phụt lên trên bề mặt đường qua khe nối hay các vết nứt mặt đường.

Các nguyên nhân chính:

- Nền móng không đồng đều do bị xói lở do nước thấm xuống qua khe nối bị hư hỏng hay qua khe nứt;

Đánh giá tình trạng hư hỏng: cập kênh ít, cập kênh nhiều kết hợp phụt bùn, cập kênh phụt bùn kết hợp với nứt phức hợp (nứt hình chữ D).

Biện pháp sửa chữa:

- Làm sạch và sửa khe nối

- Khoan, đục lỗ qua hết chiều dày tấm BTXM mặt đường và phun vật liệu chèn đầy các vị trí trống, các hốc hình thành do xói lở sử dụng nhựa đường, xi măng, với trình tự thực hiện như sau:

+ Quy trình thực hiện phương pháp bơm nhựa đường:

Sử dụng máy đục lỗ mở lỗ qua tấm BTXM cho đến mặt đáy của tấm với đường kính khoảng 50mm; mật độ tạo lỗ khoảng 1 lỗ/2 ÷ 8m2 .

Sau khi đục lỗ, làm sạch phần bên trong lỗ bằng máy nén khí đảm bảo sạch sẽ và không có nước bên trong. Tiến hành bơm nhựa đường đã được đun nóng tới nhiệt độ trên 2100C vào dưới tấm bê tông với áp lực 2 ÷ 4kG/cm2, lượng nhựa đường thông thường: 2 ÷ 6kg/m2. Khoảng 30 giây sau khi bơm xong, cắm một cái ống vào lỗ, sau khi kéo ống ra tiến hành bịt lỗ đó bằng cách đóng cọc gỗ hoặc đổ cột vữa xi măng. Thông xe sau khoảng 30 phút đến 1 tiếng sau khi bơm.

+ Quy trình thực hiện phương pháp bơm xi măng

Quá trình thực hiện phương pháp bơm vữa xi măng tương đối giống với phương pháp bơm nhựa đường, nhưng máy bơm vữa xi măng cần dùng loại máy có áp lực bơm khoảng 3 ÷ 5kG/cm2.

## THAY THẾ VẬT LIỆU CHÈN KHE

Vật liệu chèn khe, mối nối (matít), sau một thời gian sử dụng thường bị bong tróc, lồi lõm không đều, mặc dù không có những ảnh hưởng lớn đến giao thông nhưng tạo điều kiện cho nước thấm dần xuống móng, dưới tác dụng trùng phục của tải trọng làm biến dạng dần lớp móng, có thể gây phụt bùn, vật liệu đáy móng bị dồn dịch, làm thay đổi điều kiện chịu lực chung cho tấm, có thể dẫn đến hư hỏng khe nối, gây nứt tấm...

Nguyên nhân: có thể do thi công thiếu cẩn thận, những tác nhân về thời tiết, vật liệu chèn khe đã được chế tạo không đều, chất lượng kém, không ổn định, dính bám với thành khe không tốt.

Biện pháp sửa chữa:

- Dùng móc sắt lấy đi lớp vật liệu làm khe cũ;

- Làm vệ sinh khe nối;

- Đổ matít vào khe.

## XỬ LÝ CÁC VẾT NỨT

Các vết nứt dọc, ngang chéo xuất hiện nông (chiều sâu vết nứt < 6mm) trên bề mặt tấm thường không làm ảnh hưởng nhiều đến khả năng thông xe và điều kiện chịu lực của tấm;

Các vết nứt nhẹ này có thể xử lý bằng cách dùng nhựa đường đặc loại 60/70 (TCVN 7493:2005) đun nóng hoặc nhựa đường đặc pha dầu hỏa, tỷ lệ dầu/nhựa là 25/75 theo trọng lượng sử dụng ở nhiệt độ 70÷80 °C rót vào khe nứt, sau đó rải cát vàng, đá mạt lên bề mặt.

Các vết nứt có chiều rộng > 6mm, xử lý theo trình tự như sau:

- Cắt xẻ và cậy bỏ các vật liệu chèn khe cũ

- Làm sạch khe bằng máy nén khi

- Chèn khe vật liệu matit nhựa đường, vữa nhựa (hỗn hợp nhũ tương + cát mịn cấp phối tốt + bột khoáng).

- Rắc cát hoặc đá mạt lên khe đã chèn.

## THAY TẤM BTXM MẶT ĐƯỜNG

Trường hợp sử dụng:

- Số lượng tấm bản hỏng vỡ độc lập chiếm < 20% tổng số lượng tấm;

- Nguyên nhân do thi công, nền móng bị biến dạng lớn, phạm vi hẹp dẫn đến hỏng tấm độc lập;

- Tấm bị vỡ lớn hơn ba mảnh;

- Đào rãnh lắp đặt các công trình ngầm.

Phá dỡ tấm BTXM hư hỏng

- Dùng máy cắt, phá bê tông, cạy bẩy phá dỡ trên toàn bộ tấm bản bị hư hỏng;

- Kiểm tra nền móng, bổ sung vật liệu đầm nén, làm phẳng lớp móng, tốt nhất là dùng loại đất nền hoặc vật liệu cùng loại với nền móng cũ;

- Cắt thẳng mối nối bằng máy cắt bê tông;

Thay thế tấm bản bằng bê tông xi măng

- Chuẩn bị vật liệu và trộn hỗn hợp;

- Đổ hỗn hợp bê tông vào khuôn và san phẳng;

- Đầm hỗn hợp bằng đầm bàn, đầm dùi, đầm ngựa, cao độ hoàn thiện lấy theo cao độ hiện tại của các tấm lân cận;

- Cuối giai đoạn đầm cần hoàn thiện bằng bàn xoa và tạo nhám cho mặt đường bằng cách dùng chổi quét;

- Bảo dưỡng, giữ ẩm cho bề mặt lớp phủ trong vòng 10-15 ngày, té cát tưới ẩm, che bằng rơm rạ, cành cây tươi có nhiều lá kết hợp tưới ẩm.

# SỬA CHỮA MẶT ĐƯỜNG BTXM HƯ HỎNG TRƯỚC KHI RẢI TĂNG CƯỜNG MẶT ĐƯỜNG

## SỬA CHỮA MẶT ĐƯỜNG BTXM HƯ HỎNG TRƯỚC KHI RẢI PHỦ TĂNG CƯỜNG BẰNG BÊ TÔNG NHỰA

Trước khi rải phủ tăng cường bê tông nhựa, các hư hỏng mặt đường BTXM cũ cần phải được sửa chữa bằng cách thích hợp tùy thuộc vào từng loại hình hư hỏng và tuân thủ theo thiết kế sửa chữa mặt đường. Một số phương pháp sửa chữa và yêu cầu thực hiện được đề cập sau đây.

Hư hỏng dạng vỡ cục bộ, các tấm BTXM cập kênh, không bằng phẳng

- Các tấm BTXM bị cập kênh, phụt bùn cần phải được sửa chữa bằng cách khoan, và phun vật liệu thích hợp như qui định trong phần 3.4

- Các vết vỡ cục bộ, phần mặt đường không bằng phẳng được trám lại cho bằng bằng hỗn hợp bê tông nhựa nóng được sản xuất theo đúng qui định của chỉ dẫn kỹ thuật này cho dự án, hoặc sử dụng hỗn hợp bê tông nhựa nguội trộn trước, như CacbonCor hay hỗn hợp BTN nguội phù hợp qui định hiện hành.

- Mặt đường BTXM cần được bù vênh bằng phẳng trước khi rải BTN tăng cường sử dụng BTN rỗng hạt thô theo tiêu chuẩn hiện hành và theo chỉ dẫn trong Mục 05300 – Mặt đường Bê tông nhựa.

Sửa chữa khe nối

- Các khe nối mặt đường BTXM bị hư hỏng cần phải sửa chữa trước khi rải BTN tăng cường cần được sửa chữa để đảm bảo hạn chế sự mất mát nhựa dính bám hay  hỗn hợp vật liệu mặt đường vào khe nối.

- Sửa chữa các khe nối hư hỏng trước khi rải BTN tăng cường được thực hiện theo trình tự sau:

+ Đối với khe nối chưa bị nứt vỡ mép hay bị nứt vỡ dạng nhẹ (như mục 3.2 ở trên): cậy bỏ vật liệu chèn khe bị hư hỏng và phần bị nứt vỡ, làm sạch khe nối và đổ lại vật liệu chèn khe bằng matit nhựa đường.

+ Đối với khe nứt đã bị nứt vỡ mép dạng vừa hay nặng (như mục 3.2 ở trên): cậy bỏ toàn bộ các mảnh vỡ xung quanh khe nối, làm sạch khe nối, trám kín bằng hỗn hợp nguội Cacboncor hoặc hỗn hợp BTN nóng.

Tấm BTXM bị trôi

- Nếu có hiện tượng trôi tấm, thực hiện sửa chữa và gia cố tấm như mục 3.3 ở trên trước khi rải lớp phủ BTN tăng cường

Sửa chữa khe nứt mặt đường

- Các khe nứt của tấm mặt đường BTXM có chiều rộng  6 mm cần được xử lý trước khi rải phủ BTN tăng cường theo trình tự như sau:

+ Làm sạch khe nứt sử dụng máy nén khí

+ Chèn khe nứt bằng nhựa đường hoặc matit nhựa đường, rải phủ cát hoặc đá mạt lên bề mặt khe nứt đã chèn.

Tấm bê tông bị vỡ, lún cục bộ

Trường hợp tấm bê tông cũ bị vỡ, lún, tùy thuộc giải pháp thiết kế, thực hiện công tác sửa chữa trước khi rải bê tông nhựa như sau:

- Trường hợp tấm mặt đường vỡ, lún phải đào bỏ tấm bê tông cũ (trường hợp không thể nâng cao độ mặt đường):

+ Đào dỡ bỏ tấm BTXM mặt đường cũ theo chỉ dẫn kỹ thuật, Mục 02200

+ Đổ thay thế bằng bê tông nghèo mác 150, bảo dưỡng  theo qui định.

+ Bù vênh toàn bộ mặt đường cũ, tưới nhựa dính bám và rải phủ tăng cường theo thiết kế.

- Trường hợp tấm mặt đường vỡ, lún nhưng không cần đào bỏ tấm bê tông mặt đường:

+ Thi công lớp bù lún trên phần mặt đường bị vỡ bằng vật liệu rời (đá dăm tiêu chuẩn hoặc cấp phối đá dăm loại 1 với chiều dày lớp rải bù  10 cm) hoặc bằng hỗn hợp bê tông nhựa rỗng hạt thô (với chiều dày lớp rải bù  10 cm).

+ Lu lèn đến độ chặt qui định theo các mục hướng dẫn có liên quan, Mục 03600 đối với cấp phối đá dăm và Mục 03700 đối với đá dăm tiêu chuẩn.

+ Bù vênh toàn bộ mặt đường cũ, tưới nhựa dính bám và rải phủ tăng cường theo thiết kế.

## SỬA CHỮA MẶT ĐƯỜNG BTXM HƯ HỎNG TRƯỚC KHI RẢI PHỦ BẰNG ĐÁ DĂM LÁNG NHỰA

Trường hợp thiết kế rải đá dăm láng nhựa trên mặt đường BTXM cũ đã hư hỏng, các hư hỏng mặt đường BTXM cũ không cần phải sửa chữa lại. Các hoạt động cần thiết chỉ bao gồm:

- Làm sạch đất, rác trên mặt đường cũ

- Vét sạch bùn đất, nước đọng

- Bù vênh bằng đá dăm (chỉ dẫn mục 03600 nếu là cấp phối đá dăm và Mục 03700 nếu là đá dăm tiêu chuẩn) và thi công lớp đá dăm láng nhựa theo thiết kế, tuân thủ chỉ dẫn kỹ thuật Mục 05400.

## SỬA CHỮA MẶT ĐƯỜNG BTXM HƯ HỎNG TRƯỚC KHI ĐỔ TẤM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG MỚI

Trường hợp thiết kế đổ tấm BTXM mới trên mặt đường BTXM cũ đã hư hỏng, các hư hỏng như sau đây cần phải được sửa chữa lại

Hư hỏng dạng vỡ cục bộ, các tấm BTXM cập kênh, không bằng phẳng

- Các tấm BTXM bị cập kênh, phụt bùn cần phải được sửa chữa bằng cách khoan, và phun vật liệu thích hợp như qui định trong phần 3.4

- Rải lớp tạo phẳng bằng cát gia cố xi măng hay cát gia cố nhựa theo như thiết kế

- Đổ tấm BTXM mặt đường mới theo chỉ dẫn kỹ thuật Mục 05600

Tấm BTXM bị trôi

- Nếu có hiện tượng trôi tấm, thực hiện sửa chữa và gia cố tấm như mục 3.3 ở trên trước đổ tấm BTXM mới. Thực hiện giải pháp chống trôi tương tự như đối với tấm mặt đường BTXM cũ.

Sửa chữa khe nứt mặt đường

- Các khe nứt của tấm mặt đường BTXM có chiều rộng  6 mm cần được xử lý trước khi rải phủ BTN tăng cường theo trình tự như sau:

+ Làm sạch khe nứt sử dụng máy nén khí

+ Chèn khe nứt bằng nhựa đường hoặc matit nhựa đường, rải phủ cát hoặc đá mạt lên bề mặt khe nứt đã chèn.

Tấm bê tông bị vỡ, lún cục bộ

Trường hợp tấm bê tông cũ bị vỡ, lún, tùy thuộc giải pháp thiết kế, thực hiện công tác sửa chữa trước khi rải bê tông nhựa như sau:

- Trường hợp tấm mặt đường vỡ, lún phải đào bỏ tấm bê tông cũ (trường hợp không thể nâng cao độ mặt đường):

+ Đào dỡ bỏ tấm BTXM mặt đường cũ theo chỉ dẫn kỹ thuật, Mục 02200

+ Đổ thay thế bằng bê tông nghèo mác 150, bảo dưỡng  theo qui định.

# AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI SỬA CHỮA MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG

Trong sửa chữa thường xuyên đường bộ cán bộ công nhân làm việc trên mặt đường phải đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời phải đảm bảo an toàn lao động đối với người lao động làm việc trên đoạn đường đó;

Khi làm việc phải sử dụng đến choòng búa, búa chim phải tuân thủ quy định của việc sử dụng choòng, búa;

Khi dùng máy cắt bê tông phải kiểm tra các thiết bị cắt, dây dẫn, cầu dao và các thiết bị đảm bảo an toàn khác về điện, các thiết bị bảo hộ như kính đeo mắt, găng tay;

Khi dựng ván khuôn đóng cọc ghim, vận chuyển cần chú ý các giải pháp đảm bảo an toàn phòng tránh tai nạn;

Khi đổ matít có gia nhiệt cần chú ý tránh bị bỏng nhựa đường, công nhân phải được trang bị đầy đủ các trang bị phòng hộ, ủng cao su, găng tay, khẩu trang, người không có nhiệm vụ không được vào khu vực đang làm.

Phòng hộ cá nhân trong khi làm việc

Trong khi làm việc, người công nhân phải mặc quần áo phòng hộ lao động đúng qui định, đi giày ủng, găng tay, mũ nón, kính, áo phản quang v.v... trang bị phòng hộ cá nhân cho phù hợp với công việc làm.

# ĐO ĐẠC VÀ THANH TOÁN

## Xác định khối lượng

- Khối lượng sửa chữa vết nứt mặt đường, sửa chữa khe co dãn được đo bằng mét dài, thể hiện trên bản vẽ.

- Khối lượng vá cục bộ mặt đường, thay thế tấm bê tông (đối với từng độ dày áo đường yêu cầu khác nhau) phải được đo bằng mét vuông (m2) theo các đường thẳng thể hiện trên bản vẽ.

## Thanh toán

Khối lượng hoàn trả bê tông xi măng mặt đường thanh toán theo mục 05600 – Mặt đường BTXM; hoàn trả cấp phối đá dăm thanh toán theo mục 03600 - Cấp phối đá dăm trong Chỉ dẫn kỹ thuật này.

Các khối lượng còn lại thuộc công tác bảo dưỡng, sửa chữa mặt đường thanh toán bao gồm tất cả nhân công, vật liệu và các phần phụ cần thiết khác để hoàn thiện công việc theo yêu cầu của Chỉ dẫn kỹ thuật này, bao gồm tất cả các miếng cắt, đục phá bê tông hư hỏng, cũng như việc đào lấp và vận chuyển tất cả vật liệu thừa.

Khối lượng phát sinh được xử lý theo các qui định hiện hành.

| Hạng mục thanh toán | Mô tả | Đơn vị |
| --- | --- | --- |
| 05650-1 05650-2 05650-3 05650-4 05650-5 05650-6 05650-7 | Sửa chữa khe nối mặt đường BTXM Sửa chữa khe nứt mặt đường BTXM Vá cục bộ mặt đường BTXM bằng hỗn hợp BTXM Vá cục bộ, bù vênh tạo phẳng mặt đường BTXM bằng hỗn hợp BTN nguội Cacboncor Vá cục bộ, , bù vênh tạo phẳng mặt đường BTXM bằng hỗn hợp BTN nóng Đổ bê tông gờ chắn chống trôi tấm Đổ bù tấm BTXM cũ đã đào bỏ bằng bê tông nghèo mác 150 | m m2 m3 tấn tấn tấm m3 |