MỤC 05650 – SỬA CHỮA MẶT ĐƯỜNG BTXM

1.	MIÊU TẢ	2

2.	CÁC HƯ HỎNG THƯỜNG GẶP ĐỐI VỚI MẶT ĐƯỜNG NHỰA	2

3.	SỬA CHỮA CÁC KHE NỨT LỚN MẶT ĐƯỜNG THẢM BÊ TÔNG NHỰA	2

4.	LÁNG NHỰA MẶT ĐƯỜNG BỊ NỨT LƯỚI	3

5.	VÁ Ổ GÀ	4

6.	XỬ LÝ LÚN LÕM CỤC BỘ	7

7.	SỬA CHỮA MẶT ĐƯỜNG NHỰA BỊ BONG TRÓC (chỉ với mặt đường thấm nhập nhựa, láng nhựa)	9

8.	CHỐNG CHẢY NHỰA MẶT ĐƯỜNG	9

9.	XỬ LÝ MẶT ĐƯỜNG BỊ CAO SU, SÌNH LÚN CỤC BỘ	10

10.	CÁC HƯ HỎNG THƯỜNG GẶP ĐỐI VỚI MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM NƯỚC, CẤP PHỐI THIÊN NHIÊN, SỎI ONG VÀ ĐẤT GIA CỐ GẠCH ĐÁ	10

11.	AN TOÀN LAO ĐỘNG DUY TU BẢO DƯỠNG MẶT ĐƯỜNG MỀM	13

12.	Miếng vá lớp láng nhựa	20

13.	Miếng vá tới lớp móng trên	20

14.	Miếng vá sâu	20

15.	Sửa chữa hư hỏng lớp láng nhựa mới	21

16.	Đo đạc và thanh toán	21

Mục 05650 – Sửa chữa mặt đường BTXM

# MIÊU TẢ

Mục Chỉ dẫn kỹ thuật này đưa ra những yêu cầu và quy trình sử dụng cho sửa chữa mặt đường Bê tông xi măng (BTXM).

# CÁC DẠNG HƯ HỎNG CHÍNH VÀ CÁC NGUYÊN NHÂN

Mặt đường BTXM bị hư hỏng nhiều là do một số nguyên nhân như: điều kiện thời tiết, xe vượt tải, đưa đường sớm vào sử dụng khi BTXM chưa đủ cường độ, trát vữa bằng thủ công hoặc sửa chữa khi bê tông đã đông cứng. Ngoài ra một nguyên nhân quan trọng nữa là chất lượng thi công kém, sử dụng vật liệu chưa đúng quy cách, không đúng chủng loại...

Các dạng hư hỏng chính bao gồm

- Gãy góc;

- Nứt dọc, ngang, chéo;

- Tấm bị vỡ hoặc nứt lưới;

- Tấm bị hổng đáy, bập bênh, phụt bùn khe mối nối;

- Thanh truyền lực mất tác dụng;

- Nứt do trương nở;

- Nứt mẻ góc tấm;

- Sứt mép khe nối;

- Cập kênh;

- Đường nứt cũ và bê tông mục nát;

- Bóc mặt nứt mai rùa;

- Hang hốc;

- Vá lấp lỗ khoan, hố đào;

- Nứt do co rút;

- Lộ đầu đá;

- Tấm bê tông bị trượt hướng ngang, khe dọc mở rộng quá cỡ;

- Hỏng matít chèn khe.

Mô tả chi tiết một số hư hỏng và nguyên nhân gây hư hỏng chính dễ thấy trong mặt đường BTXM

Tấm bị gẫy góc

Mô tả: tấm bị gãy làm 2 mảnh, chỗ giao nhau của vết nứt với mép tấm ở trong 1/4 của tấm với góc ta đang xét.

Nguyên nhân: điều kiện nền móng của tấm xấu, xe vượt tải, thanh truyền lực kém tác dụng.

Vết nứt dọc, ngang, chéo

Mô tả: các vết nứt dọc, ngang, chéo làm tấm vỡ làm 2, 3 mảnh thậm chí nhiều mảnh.

Nguyên nhân:

- Sức chịu tải không đủ;

- Các điều kiện nền móng của tấm bị hư hỏng (đất nền bị lún, yếu..);

- Thi công khe nối quá muộn;

- Việc khoan cắt mặt đường không đúng cách;

- Kích thước tấm quá lớn so với chiều dày của nó tạo ứng suất nhiệt lớn.

Các vết nứt dọc, chéo

Vết nứt hỗn hợp

Mô tả: vết nứt hỗn hợp có thể xuất hiện tại các vị trí cá biệt như tại xung quanh tấm đan, vị trí cắt vá sửa chữa.

Nguyên nhân: cấu tạo tấm đơn giản, không cốt thép;

Tấm bản chịu ứng suất cục bộ tại góc các vị trí bị khoan cắt như hố đào, tấm đan.

Vết nứt hỗn hợp

Nứt mẻ  tấm (mép, cạnh, góc tấm)

Mô tả: mảnh vỡ ở mép tấm, ở góc hay giữa các khe nối, độ sâu không hết chiều dày tấm.

Nguyên nhân:

- Do ứng suất quá lớn tại khe nối;

- Lỗi của công nhân làm mối nối ướt hoặc cắt mối nối quá sớm;

- Có vật rắn trong khe nối;

- Bê tông yếu khu vực gần khe, mép do thi công;

- Sử dụng các loại gỗ chưa xử lý, vì khi đó nó sẽ hút nước từ bê tông và gây ra ứng suất ở lân cận mối nối dễ hình thành vết nứt;

- Do thi công khe, dỡ ván khuôn thiếu cẩn trọng, dễ sinh khe nối bị nghiêng lệch, nứt mẻ.

Rãnh cắt

Vết nứt cong

Nứt do cắt mối nối chậm

Tấm phụt bùn khe mối nối

Mô tả: các hạt mịn chui lên mặt đường qua các khe hoặc vết nứt.

Nguyên nhân:

- Nền móng yếu (lún sụt, xói mòn) khi có nước, dưới tác dụng của tải trọng  các tấm bị bập bênh, nước bên dưới chịu áp lực có xu hướng bị đẩy lên, phùi lên mang theo các hạt mịn qua khe hoặc vết nứt;

- Khả năng truyền lực các tấm không tốt, vật liệu chèn khe kém.

Bậc cấp

Mô tả: chênh lệch cao trình giữa hai tấm kế tiếp, ở hai mép của vết nứt, tạo thành bậc cấp.

Nguyên nhân:

- Phụt bùn;

- Đất nền bị lún, mất thành phần hạt mịn, do đất trương nở;

- Cấu kết không đều của vật liệu dưới móng;

- Mất khả năng truyền lực giữa các tấm;

- Với mặt đường không bố trí thanh truyền lực, khi một chiếc xe chạy gần cuối tấm mặt đường bị võng xuống khi bánh xe rời khỏi vị trí đó thì nó lại nhanh chóng cong về phía trên tạo ra một vùng áp lực thấp giữa tấm bản và lớp móng dưới khiến cho vật liệu nằm dưới tấm bản bị dịch chuyển.

Sau nhiều lần xe qua lại một khối lượng đáng kể vật liệu bị chuyển dịch qua mối nối tạo thành bậc.

Nứt do co rút, rạn chân chim

Mô tả: vết nứt nhỏ hình thành mạng lưới.

Nguyên nhân:

- Lỗi do thi công, bị phân tầng, nước trên bề mặt nhiều;

- Bảo dưỡng không kịp thời.

Hư hỏng do bịt mối nối (khe nối)

Mô tả: Matít nhựa bị bong bật, bị phùi khi trời nắng, co mạnh ở nhiệt độ thấp, bong tróc từng đoạn ngắn, chống thấm  không đảm bảo.

Nguyên nhân:

- Chất lượng matít nhựa không đảm bảo;

- Vệ sinh khe không sạch;

- Thi công lấp khe thiếu cẩn thận;

- Sự dính bám của matít nhựa với bê tông kém.

# CẮT VÁ SỬA CHỮA CỤC BỘ

Nhận dạng

- Những hư hỏng cục bộ diện tích 0,2-1m2;

- Miếng vỡ góc nhỏ, gây hiện tượng cập kênh tại miếng vỡ.

Nguyên nhân: chủ yếu do các nguyên nhân về thi công, khai thác, khi thi công vật liệu bị phân tầng, không đều vì nhiều lý do, có thể do các tác động cơ học, va chạm lớn với các thiết bị, phương tiện khác.

Hậu quả: nếu không được sửa chữa: vết nứt hình thành, nước mặt theo đường nứt thấm xuống đáy móng hoặc nền làm biến dạng nền, dần dần hình thành vùng rỗng, sau nứt hình thành miếng vỡ bong bật, gây khó khăn cho phương tiện đi lại trên mặt đường.

Biện pháp sửa chữa

- Đánh dấu phạm vi hư hỏng;

- Cắt bê tông quanh vùng bị vỡ để được hình chữ nhật bao kín phạm vi bị hỏng rộng về mỗi bên ít nhất 25 cm;

- Cạy bỏ phần vừa cắt;

- Làm sạch, phẳng diện tích vừa đào bỏ;

- Chuẩn bị bê tông vừa đủ đổ vào phần cần sửa chữa và đầm nén, tốt nhất dùng đầm dùi hoặc đầm bàn;

- Gạt bỏ và làm sạch phần vữa bê tông bị tràn ra ngoài;

- Tiến hành bảo dưỡng các vị trí cắt vá sửa chữa theo quy định.

V

u

ng

ro

ng

Đ

ường

c

a

t

V

u

ng

b

ị

v

ơ

# SỬA CHỮA MỐI NỐI

Cách nhận dạng: mối nối bị vỡ không đều, chỗ to, chỗ nhỏ, vết nứt cong, hình thành các vệt vỡ nằm tại chỗ hoặc đã bị bong bật, những vết vỡ nông, sâu.

Rãnh nối

Khe nứt đáy

Vỡ sâu do khe nứt đáy bị lệch

Vỡ do khuôn rãnh bị lệch

Vỡ mối nối do khuôn rãnh

Góc lệch

Vết vỡ

Ứng suất do

gỗ dãn nở

Vết vỡ

Rãnh cắt

Vết nứt cong

Nứt do cắt mối nối chậm

Các nguyên nhân chính:

- Làm khe muộn khi bê tông đang đông cứng;

- Thanh gỗ làm khe co giả không đúng quy cách;

- Các vật liệu cứng chèn vào khe nối, ứng suất nhiệt phát sinh làm hỏng cục bộ trên chiều dài khe nối.

Đánh giá tình trạng hư hỏng: bằng cách đo chiều dài (m) các vết vỡ so với chiều dài mối nối. Cụ thể là:

- Dạng nhẹ: tổng chiều dài đường nứt < 20% chiều dài khe nối đang xem xét;

- Dạng vừa: tổng chiều dài < 20% đến 50% chiều dài khe nối đang xem xét;

- Dạng nặng: các chỗ vỡ cóc gặm > 50% chiều dài khe nối, gây xóc nhẹ khi phương tiện chạy qua.

Biện pháp sửa chữa:

- Dạng nhẹ và dạng vừa chỉ cần cạy bỏ matít cũ, chèn matít mới vào khe nối;

- Dạng nặng có thể áp dụng biện pháp như sau:

  - Cắt thẳng mở rộng mối nối, áp dụng cho cả mối nối ngang và dọc;

  - Đổ bê tông mối nối  bù vào phần mới cắt bỏ;

  - Làm lại khe nối.

Ve

t

c

a

t

m

ơ

i

K

h

e n

ối

ho

àn

chỉ

n

h

Cắt thẳng mở rộng mối nối

# CHỐNG TRÔI TẤM

Cách nhận dạng: mối nối dọc cứ rộng dần do một hoặc cả hai vệt tấm bị trượt ngang.

Các nguyên nhân chính:

- Nền móng không đồng đều;

- Độ dốc ngang lớn;

- Thường gặp khi nền móng cũ tương đối cứng, phần móng cạp thêm độ chặt kém nền móng cũ.

Đánh giá tình trạng hư hỏng: thường độ rộng của khe nối mở rộng dần, với đường có hai vệt bê tông, khe nối quá 3 cm gây khó khăn nguy hiểm cho các phương tiện thô sơ chạy trên đường.

Biện pháp sửa chữa:

- Làm sạch khe nối dọc;

- Đổ BTXM trực tiếp bù vào phần khe nối đã bị mở rộng;

- Chống trôi tấm bằng cách đổ bê tông kiểu gờ chặn hai bên mép mặt đường.

T

a

m

BT

XM

cũ

B

e

t

ô

ng gờ

ch

a

n

2

0-30

cm

30-40

cm

# Thay thế vật liệu chèn khe

Vật liệu chèn khe, mối nối (matít), sau một thời gian sử dụng thường bị bong tróc, lồi lõm không đều, mặc dù không có những ảnh hưởng lớn đến giao thông nhưng tạo điều kiện cho nước thấm dần xuống móng, dưới tác dụng trùng phục của tải trọng làm biến dạng dần lớp móng, có thể gây phụt bùn, vật liệu đáy móng bị dồn dịch, làm thay đổi điều kiện chịu lực chung cho tấm, có thể dẫn đến hư hỏng khe nối, gây nứt tấm...

Nguyên nhân: có thể do thi công thiếu cẩn thận, những tác nhân về thời tiết, vật liệu chèn khe đã được chế tạo không đều, chất lượng kém, không ổn định, dính bám với thành khe không tốt.

Biện pháp sửa chữa:

- Dùng móc sắt lấy đi lớp vật liệu làm khe cũ;

- Làm vệ sinh khe nối; -  Đổ matít vào khe.

# XỬ LÝ CÁC VẾT NỨT

Các vết nứt dọc, ngang chéo xuất hiện nông (chiều sâu vết nứt < 5mm) trên bề mặt tấm thường không làm ảnh hưởng nhiều đến khả năng thông xe và điều kiện chịu lực của tấm;

Các vết nứt nhẹ này có thể xử lý bằng cách đổ vữa nhựa theo đường nứt.

# THAY TẤM BẢN

Trường hợp sử dụng:

- Số lượng tấm bản hỏng vỡ độc lập chiếm < 20% tổng số lượng tấm;

- Nguyên nhân do thi công, nền móng bị biến dạng lớn, phạm vi hẹp dẫn đến hỏng tấm độc lập;

- Tấm bị vỡ lớn hơn ba mảnh;

- Đào rãnh lắp đặt các công trình ngầm.

Thay thế tấm bản

- Dùng máy cắt, phá bê tông, cạy bẩy phá dỡ trên toàn bộ tấm bản bị hư hỏng;

- Kiểm tra nền móng, bổ sung vật liệu đầm nén, làm phẳng lớp móng, tốt nhất là dùng loại đất nền hoặc vật liệu cùng loại với nền móng cũ;

- Cắt thẳng mối nối bằng máy cắt bê tông;

- Chuẩn bị vật liệu và trộn hỗn hợp;

- Đổ hỗn hợp bê tông vào khuôn và san phẳng;

- Đầm hỗn hợp bằng đầm bàn, đầm dùi, đầm ngựa, cao độ hoàn thiện lấy theo cao độ hiện tại của các tấm lân cận;

- Cuối giai đoạn đầm cần hoàn thiện bằng bàn xoa và tạo nhám cho mặt đường bằng cách dùng chổi quét;

- Bảo dưỡng, giữ ẩm cho bề mặt lớp phủ trong vòng 10-15 ngày, té cát tưới ẩm, che bằng rơm rạ, cành cây tươi có nhiều lá kết hợp tưới ẩm.

# AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI SỬA CHỮA MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG

Trong sửa chữa thường xuyên đường bộ cán bộ công nhân làm việc trên mặt đường phải đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời phải đảm bảo an toàn lao động đối với người lao động làm việc trên đoạn đường đó;

Khi làm việc phải sử dụng đến choòng búa, búa chim phải tuân thủ quy định của việc sử dụng choòng, búa;

Khi dùng máy cắt bê tông phải kiểm tra các thiết bị cắt, dây dẫn, cầu dao và các thiết bị đảm bảo an toàn khác về điện, các thiết bị bảo hộ như kính đeo mắt, găng tay;

Khi dựng ván khuôn đóng cọc ghim, vận chuyển cần chú ý các giải pháp đảm bảo an toàn phòng tránh tai nạn;

Khi đổ matít có gia nhiệt cần chú ý tránh bị bỏng nhựa đường, công nhân phải được trang bị đầy đủ các trang bị phòng hộ, ủng cao su, găng tay, khẩu trang, người không có nhiệm vụ không được vào khu vực đang làm.

Phòng hộ cá nhân trong khi làm việc

Trong khi làm việc, người công nhân phải mặc quần áo phòng hộ lao động đúng qui định, đi giày ủng, găng tay, mũ nón, kính, áo phản quang v.v... trang bị phòng hộ cá nhân cho phù hợp với công việc làm.